Из элементов-примесей в алабандине обнаруживаются повышенные концентрации олова, мышьяка, кадмия, индия, висмута, церия, лантана.

Причина образования высоких концентраций алабандиновых руд в данном случае связана  не только с регенерацией марганца из боковых терригенных пород поздней перми нижнего структурного яруса, отличающейся надкларковыми концентрациями марганца  и  породы рифея, но и, видимо,  поступлением глубинного марганца в условиях подводных эксгаляций по типу «черных курильщиков» . На факт регенерации марганца  указывает то, что в изотопном составе свинца руд выделяются рифейские и позднепермские регенерированные свинцы, а также появление в алабандине примесей иттрия, церия, лантана, надкларковые концентрации которых устанавливаются для карбонатных формаций рифея в КП при дефиците этих элементов в более молодых стратифицированных толщах.

6.10.5. Закономерности распределения примесей в  минералах

Южного Верхоянья

Важным показателем оценки уровня накопления примесей в минералах является расчет минеральных кларков (таблица 27).

Под минеральными кларками в конкретном случае понимается средний состав примесей в минералах исследуемой части земной коры Южного Верхоянья.

В основу расчета минеральных кларков положен количественный учет примесного состава минерального вида во всем наблюдаемом разрезе коры Южного Верхоянья, включая наличие минералов не только в исходных осадочных, метаморфических, изверженных породах, но и в метасоматических, гидротермальных и других новообразованиях.

Оценка средних производилась с учетом частоты встречаемости средних содержаний в частных выборках. Чаще всего эта величина приближается к медианному значению оценки выборки.

Наиболее достоверно можно оценить величины минеральных кларков только для сквозных минеральных видов, встречающихся во всех складчатых структурах и во всех типах проявлений минерализации.

Физический, минералого-геохимический, а также металлогенический смысл минерального кларка заключается в оценке средней микропримесной емкости сквозных минералов, относительно которых можно говорить о дефиците одних и избытке других элементов-примесей в сравниваемых объектах вмещающей среды (порода, комплекс, структура, тип минерализации, месторождение и т.д.).

Ряд региональной примесной емкости минералов в направлении  от меньшей к большей выглядит следующим образом:

Общий:

карбонат-кварц-арсенопирит-марказит-пирит-галенит-халькопирит-сфалерит

Для жильных:

карбонат-кварц

Марказит-пирит:

марказит-пирит

Рудные минералы месторождений:

арсенопирит-пирит-галенит-халькопирит-сфалерит.

На основе расчета минеральных кларков удалось оценить уровень распространенности примесей в каждом отдельно рассматриваемом минеральном виде не только в складчатых структурах, но и в отдельных типах месторождений, таблицы 27, 89-93.

Таблица 89

Кларки концентраций (относительно регионального кларка                                     стратифицированной коры Южного Верхоянья) в породах складчатых                       структур юго-восточного обрамления Сибирской платформы

| Элемент | КП | СДА | ЮВС | СС | БА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 0,1 | Не рассчитывались |  |  |  |
| B | 1,12 | 0,9 | 0,87 |  | 1,75 |
| O | 1,02 | 0,96 | 0,94 | 1,01 | 1 |
| Na | 0,37 | 0,46 | 2,06 | 1,34 | 1,05 |
| Mg | 2,13 | 1,79 | 0,27 | 0,31 | 0,3 |
| Al | 0,43 | 0,73 | 1,48 | 1,56 | 1,07 |
| Si | 0,89 | 0,58 | 1,36 | 1,41 | 1,11 |
| P | 0,9 | 0,56 | 1,14 | 1 | 1,35 |
| S | 0,52 | 0,69 | 1,89 | 1,79 | 1,03 |
| K | 0,73 | 0,57 | 1,29 | 1,42 | 1,1 |
| Ca | 1,08 | 1,82 | 0,11 | 0,21 | 0,33 |
| Ti | 0,93 | 0,52 | 1,14 | 1,85 | 1,23 |
| V | 2,45 | 2,3 | 0,63 | 0,36 | 0,45 |
| Cr | 3,79 | 0,43 | 0,51 | 0,4 | 0,81 |
| Mn | 1,51 | 0,6 | 0,44 | 1,14 | 0,88 |
| Fe | 1,29 | 0,34 | 2,16 | 1,96 | 0,8 |
| Co | 0,55 | 0,83 | 1,33 | 1,67 | 1,5 |
| Ni | 0,59 | 0,27 | 1,16 | 1,44 | 2,22 |
| Cu | 1,69 | 0,78 | 1,61 | 1,35 | 1,3 |
| Zn | 1,2 | 0,61 | 1,38 | 0,81 | 1,85 |
| Ga | 0,6 | 0,4 | 1,87 | 1,33 | 1,23 |
| Ge | 2,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,7 |
| As | 0,64 | 0,78 | 1,53 | 1,24 | 1,11 |
| Sr | 1,16 | 0,7 |  |  |  |
| Mo | 0,11 | 0,42 | 1,85 | 1,12 | 1,42 |
| Ag | 0,35 | 0,77 | 7,1 | 1,9 | 3 |
| Sn | 1,15 | 0,38 | 1,77 | 0,88 | 1,5 |
| Ba | 2 | 1,56 |  |  |  |
| Pb | 1,5 | 0,54 | 3,3 | 2,4 | 3,1 |
| Bi | 0,5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Au | 0,88 | 1,1 | 1,36 | 1 | 0,5 |
| Hg | 1,6 | 1,1 | 1 | 1,2 | 7,3 |
| Ce* | 1,2 | 1,8 | 0,22 | 0,15 | 0,31 |
| La* | 1,7 | 2,01 | 0,49 | 0,61 | 0,77 |
| Ta* | 2,1 | 1,3 | 1,06 |  |  |
| Nb* | 1,3 | 1,42 | 0,97 |  |  |
| Y** | 1,45 | 1,46 | 1 |  |  |
| Yb** | 1,27 | 1,33 | 1 |  |  |
| Сумма | 45 | 34 | 51 | 34 | 43 |
| Избы- | B,Mg, | Ca,Mg, | Na,Al, | Na,Al, | B,Si, |
| точные | Ca,V,Cr | V,Ba, | Si,P,S, | Si,P, | P,Na, |
| эле- | Mn,Fe, | Au,Hg | K,Ti, | K,Ti, | Al,S, |
| менты |  | As,Cu |  |  |  |
|  | Cu,Zn, |  | Fe,Co, | Co,Ni, | K,Ti, |
|  | Ge,Sr, |  | Ni,Cu, | Cu,Ga, | Co,Ni, |
|  | Sn,Ba, |  | Zn,Ga, | As,Mo, | Cu,Zn, |
|  | Pb,Hg |  | As,Mo, | Ag,Pb, | Ga,As, |
|  |  |  | Ag,Sn, | Hg | Mo,Sn, |
|  |  |  | Pb,Bi, |  | Pb,Hg |
| Продолжение табл. 89 |  |  | Au |  |  |
| Место- | Fe,Cu, | Cu, Ba, | Au,Ag, | Pb,Zn, | Pb,Ag |
| рожде- | Zn,Pb, | As,Au | W,Sn, | Ag,Hg | Au |
| ния | Ba,Ce, | Hg,Fe | Mo,Cu, | Sn,W, |  |
| и прояв- | Y,Yb,Ta, | Sb | Pb,Zn, | Au |  |
| ления | Nb,P | Ag | Cd,In, |  |  |
| метал- |  |  | Sb,Be, |  |  |
| лов |  |  | Bi,As |  |  |
| Прогноз: | Mg,B |  | Co,Te | Co,Bi |  |
|  | V,Cr, |  |  | Te,Cu |  |

Пpимечание: КП – Кыллахское поднятие, СДА – Сетте-Дабан-ский антиклиноpий, ЮВС – Южно-Веpхоянский синклиноpий, СС –Саpтангский синклиноpий, БА – Баpаинский антиклиноpий

* – для отдельных терригенных и терригенно-карбонатных формаций

** – для карбонатных формаций  рифея-силура

Окончание табл. 89

Таблица 90

Наиболее распространенные примеси в пиритах различных рудных месторождений в складчатых структурах восточного обрамления Сибирской платформы, г/т (золото, мг/т)

| Ti | V | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Mo | Ag | Pb | Sn | Sb | Bi | Mn | Au | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Южно-Верхоянский синклинорий (ЮВС).Золото-пирит-арсенопиритовый минеральный тип Полиэтапные и полистадийные золоторудные месторождения, в т.ч.зон рассеянной минерализации (ЗРМ)-155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 6 | 4 | 24 | 162 |  | 1600 |  | 28 | 48,9 |  | 0 |  |  | 54000 |  |
| в т.ч. жильного-122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 12,7 | 13,8 | 32,8 | 273,5 |  | 2199 |  | 28,1 | 733 |  | 1,91 |  |  | 3E+05 |  |
| Пириты без разделения-277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9,35 | 8,9 | 28,4 | 217,7 |  | 1899 |  | 28,1 | 391 |  | 0,96 |  |  | 2E+05 |  |
| Двухэтапные и моностадийные золоторудные месторождения. Золото-пирит-арсенопиритовый минеральный тип, в т.ч. ЗРМ-62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 | 2 | 86,6 | 77,5 | 285 | 227,5 |  | 10767 | 1,5 | 10,8 | 558 |  | 6 | 0,4 |  | 1950 |  |
| в т.ч.жильного-53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 20,3 | 19 | 370 | 417 |  | 1160 | 0,07 | 20,3 | 3345 | 3,8 | 17,5 | 2,2 |  | 6167 |  |
| в т.ч.без разделения-115: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 1 | 53,5 | 48,2 | 328 | 322 |  | 5963 | 0,79 | 15,5 | 1951 | 3,8 | 11,8 | 1,3 |  | 4058 |  |
| Пириты золоторудных месторождений сульфотеллуридного минерального типа. Среднее для пиритов-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 3 | 13,3 | 49,5 | 737 | 1739 | 2,5 | 4764 | 1 | 8,1 | 1266 | 8,5 | 66,6 | 25 | 78 |  |  |
| Сетте-Дабанский антиклинорий (СДА). Золото-пирит-арсенопиритовый минеральный тип. Золотое оруденение в дайках диабазов. Пириты ЗРМ-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8940 | 11 | 220 | 52 | 15 | 50 | 1,5 | 270 | 1,1 | 3 | 5 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 150 | 400 |  |

Продолжение табл. 90

| Ti | V | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Mo | Ag | Pb | Sn | Sb | Bi | Mn | Au | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жильные пириты-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4287 | 5,8 | 109 | 39,4 | 187 | 131 | 1,6 | 4475 | 0,82 | 3,88 | 29,9 | 0,79 | 18,1 | 2,5 | 122 | 13918 |  |
| Метапириты в экзоконтакте даек-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5400 | 4 | 220 | 60 | 93 | 50 | 1,5 | 220 | 0,7 | 0,2 | 6 | 1 | 0,1 | 10 | 100 | 45 |  |
| Среднее для всех пиритов без разделения СДА-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5062 | 6,66 | 128 | 41,5 | 159 | 117,5 | 1,62 | 3774 | 0,87 | 3,74 | 25,8 | 0,79 | 15,2 | 2,08 | 127 | 11664 |  |
| Кыллахское поднятие (КП) Преимущественно золото-пирит-галенит-сфалерит- блеклорудный минеральный тип. Кыллахское поднятие (КП). Жильный пирит-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 33 | 21 | 5210 | 250 | 1 | 480 | 0,72 | 13,1 | 1380 |  | 240 | 2 | 120 | 15600 |  |
| Южно-Верхоянский синклинорий. Пириты серебряных месторождений. Жильный пирит-173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 10 | 9,5 | 5,6 | 141 | 2691 | 2 | 897,6 | 0,1 | 8,1 | 2210 | 20 | 78,7 |  | 3029 |  | 1 |
| Пириты сурьмяных месторождений. Жильный пирит-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 10 | 7 | 458 | 2139 |  | 7633 |  | 38,3 | 3439 | 814 | 1093 | 240 | 46 |  | 6 |
| Среднее для всех пиритов ЗРМ без разделения на минеральные типы золоторудных месторождений-252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 1,03 | 46,3 | 40,7 | 155 | 195 |  | 6183 | 0,75 | 19,4 | 303 | 0 | 3 | 0,2 |  | 27975 |  |
| Среднее для жильных пиритов золоторудных месторождений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | 22,6 | 34,1 | 121 | 515 |  | 1915 | 0,38 | 30,5 | 1801 | 3,58 | 7,2 | 0,7 |  | 38364 |  |
| Региональный минеральный кларк пирита золоторудных месторождений ЮВС-541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 0,5 | 34,4 | 37,4 | 130 | 355 |  | 4049 | 0,57 | 25 | 1052 | 1,8 | 5,1 | 0,45 | 23 | 33169 |  |
| Среднее для пиритов серебряных месторождений-173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 6,73 | 135 | 130 | 819 | 2226,6 | 15,3 | 1732,1 | 0,92 | 84,2 | 3754 | 122 | 225 | 6,6 | 6971 | 750 | 229 |

Окончание табл. 90

| Ti | V | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Mo | Ag | Pb | Sn | Sb | Bi | Mn | Au | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение примесей в пиритах серебряных к золоторудным месторождениям без разделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,86 | 13,5 | 3,92 | 3,48 | 6,3 | 62,72 | 15,3 | 4,28 | 1,63 | 3,37 | 3,56 | 67,9 | 44,1 | 14,7 | 303 | 0,023 |  |
| Минеральный кларк пирита из месторождений ЮВС-714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 3,62 | 84,7 | 83,8 | 475 | 1131,0 | 15,3 | 1068,5 | 0,74 | 54,6 | 2406 | 62 | 115 | 3,53 | 6971 | 1696 | 229 |
| Отношение примесей в пиритах золоторудных месторождений ЮВС к К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | 1 | 1,04 | 1,78 | 0,02 | 1,42 | 1 | 8,43 | 0,78 | 1,9 | 0,76 | 1,8 | 0,02 | 0,23 | 0,19 | 2,12 |  |
| То же, ЮВС к СДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,06 | 0,07 | 0,27 | 0,9 | 0,82 | 3,02 | 1 | 1,07 | 0,65 | 6,67 | 40,8 | 2,27 | 0,33 | 0,22 | 0,18 | 2,84 | 3,5 |
| То же СДА к К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25,3 | 1 | 3,87 | 1,98 | 0,03 | 0,47 | 1,62 | 7,86 | 1,21 | 0,28 | 0,02 | 1 | 0,06 | 1,04 | 1,06 | 0,75 |  |
| Отношение примесей в пиритах золоторудных месторождений золото-сульфотеллуридного к золото-пирит-арсенопиритовому минеральному типу ЮВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,78 | 6 | 0,39 | 1,32 | 5,67 | 4,9 |  | 1,18 | 1,77 | 0,32 | 1,2 | 4,72 | 13,1 | 55,5 | 3,39 | 0,65 | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Пириты сурьмяных месторождений (жильный пирит) содержит 77,5 г/т кадмия.

Пириты серебряных месторождений содержат 7,2 г/т индия.

Среднее для пиритов серебряных месторождений ЮВС составляет 1,28 г/т индия.

В пиритах  серебряных месторождений индия в 12 раз больше, чем в золоторудных.

В пиритах серебряных месторождений хрома в 5,16 раза больше, чем в золоторудных при средних содержаниях хрома в серебряных месторождениях от 1 до 4 г/т, однако отношение примесей хрома в структурах ЮВС/К, ЮВС/СДА равно 1.

Максимальные содержания хрома (8г/т) установлены в пиритах СДА при вариациях от 4 до 8 г/т (золоторудная минерализация в минерализованных дайках диабазов). Среднее – 5,6 г/т. Максимальные средние содержания хрома содержатся в пиритах зон рассеянной минерализации золоторудной минерализации (8 мг/т).

Теллур установлен (до 10 г/т) в пиритах золото-сульфотеллуридного минерального типа при средних содержаниях  1-2 г/т. Здесь же установлены повышенные содержания бария (200 г/т)

Ртуть установлена в пиритах золото-блеклорудной минерализации в Светлинском золоторудном проявлении. В составе жильного пирита концентрации его достигают 800-900 г/т.

Таблица 91

### Примеси в галенитах различных месторождений в складчатых структурах  восточного обрамления Сибирской платформы, г/т

| Ti | V | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Mo | Ag | Sn | Sb | Cd | In | Bi | Ge | Mn | Au | B | Te | Hg | Se |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Южно-Верхоянский синклинорий (ЮВС) Галенит из серебряных месторождений- 1368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | 5,6 | 4,5 | 46,4 | 1531 |  | 654 | 0,008 | 4076 | 5,5 | 1073 | 347 |  | 101 |  | 6587 | 1,51 | 9,9 |  |  |  |
| Галениты серебряных и олово-серебряных месторождений- 1592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 6 | 5 | 56,3 | 951,7 | 0,44 | 885 | 0,13 | 2533 | 874 | 2502 | 534 | 0,32 | 73,9 | 0,03 | 4094 | 0,93 | 6,1 |  |  |  |
| Галениты полистадийных золоторудных месторождений пирит- арсенопиритового минерального типа в секущих зонах и жилах-291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96,1 |  |  |  | 94 | 5198 |  | 4669 |  | 1545 |  | 284 | 160 |  | 90,1 |  |  | 12,9 |  |  |  |  |
| Галениты золоторудных месторождений золото-пирит-арсенопиритового минерального типа в пластовых и седловидных жилах-159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 14 | 8,1 | 630 | 2074 |  | 2225 | 1,33 | 4439 | 360 | 2304 | 76,4 |  | 428 |  | 94 | 16,7 |  |  |  |  |
| Галенит из золоторудных месторождений сульфотеллуридного минерального типа-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 2,25 | 281 | 4053 |  | 232 |  | 600 | 256 | 954 | 20 | 3,9 | 485 |  | 300 | 200 |  |  |  |  |
| Таблица 92 Сетте-Дабанский антиклинорий (СДА). Галенит из кварц-карбонатных жил кембрия-силура-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 5 | 5 | 200 | 10000 | 3 | 7000 | 0,5 | 1047 | 10 | 7000 | 300 |  | 10 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |
| Кыллахское поднятие. Галенит из стратифицированных месторождений свинца и цинка в венде-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,06 | 1143 | 2 | 2500 |  | 632 |  | 620 | 275 |  |  | 21 | 40 | 1,3 |  | 40 |  | 5 |
| Галенит из стратифицированных проявлений свинца и цинка среди раннего и среднего рифея -112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12 | 12 | 5 | 165 | 1125 | 2 | 100 |  | 451 | 30 | 75 | 700 |  | 10 | 11 | 60 | 0,6 |  |  | 240 |  |

Таблица 93

# Примеси в арсенопиритах, их состав в различных рудных месторождениях Южного Верхоянья, г/т

| Ti | V | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Mo | Ag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серебряные и олово-серебряные месторождения. Арсенопирит-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 19 | 3,4 | 33 | 99 |  | осн | 0,076 | 6,1 |
| Аpсенопиpит-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 29 | 2,1 | 128 | 90 |  | осн | 0,064 | 6 |
| Аpсенопиpит-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 | 2 | 30 | 70 |  | осн | 1,5 | 6 |
| Аpсенопиpит Бургали-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 151 | 8 | 387 | 123 | 0,9 | осн | 0,83 | 22,3 |
| Арсенопириты Кнория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1000 | 50 | 30 | 50 |  | осн | 1,5 | 65 |
| Пpимеси в pассеянном аpсенопиpите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 7 | 10 | 500 | 1000 |  | осн |  | 50 |
| Cреднее по арсенопиритам -36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,3 |  | 202,7 | 12,6 | 184,7 | 238,7 | 0,23 | осн | 0,794 | 25,9 |
| Золоторудные месторождения малосульфидной формации. Пирит-арсенопиритовый минеральный тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежданинское. Для арсенопиритов без разделения-424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 26,7 | 8,8 | 14,3 | 261,7 |  | 41% |  | 285 |
| Среднее для зон рассеянной минерализации-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34,2 | 13,1 | 10,6 | 31,7 |  | осн |  | 27,5 |
| в т.ч.жильного-236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 11,6 | 0,33 | 21,7 | 721,9 |  | 41.03% |  | 800 |
| Арсенопириты Задержного додайкового этапа-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 |  | 57 | 38 | 27 | 500 |  | осн | 23,3 | 16,1 |
| то же, последайкового этапа-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 565 | 215 | 52 | 1150 |  | осн | 40 | 30 |
| Среднее для всех арсенопиритов-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 260 | 109 | 34 | 933 |  | осн | 27,5 | 21,7 |
| Жильный арсенопирит, в т.ч.Огонек-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | 61 | 40 | 25,5 | 60 |  | осн |  | 3,9 |
| в т.ч.Юр-Бриндакит-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 25 | 25 | 30 | 60 |  | осн |  | 0,9 |
| в т.ч.Селях-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 9 | 6 | 15 | 60 |  | осн |  | 1 |

Продолжение табл. 93

| Ti | V | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Mo | Ag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. В.Кенне-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 5 | 5 | 1588 | 1363 |  | осн |  | 10,7 |
| в т.ч.Л.Бурхала-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 15 | 70 | 1500 | 1000 |  | осн |  | 7 |
| Среднее для жильных арсенопиритов-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 23 | 29,2 | 631,7 | 508,6 |  | осн |  | 4,7 |
| Арсенопирит золото-пирит-арсенопиритового минерального типа-487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,3 |  | 103,2 | 49 | 226,7 | 567,8 |  | осн |  | 103,8 |
| Золото-сульфотеллуридный минеральный тип. Аpсенопиpит кваpцевых жил адамеллитов-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,1 | 114 | 1 | 79 | 154 | 0,1 | осн | 0,1 | 1 |
| В жилах Безымянный- Чамбе-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,1 | 505 | 1 | 40 | 40 | 0,1 | осн | 0,1 | 1 |
| В жилах Одеpжимого-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,1 | 229,5 | 1 | 33 | 60 | 0,1 | осн | 0,1 | 1 |
| В жилах Тенистого-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,1 | 173 | 1 | 63 | 86 | 0,1 | осн | 0,1 | 1 |
| В жилах Смежного-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,1 | 170,7 | 1 | 71,9 | 71,4 | 0,1 | осн | 0,1 | 1 |
| В жилах Шиpокого-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,1 | 30 | 1 | 133 | 83 | 0,1 | осн | 0,1 | 1 |
| Сpеднее в аpсенопиpите Тенистого-Одержимого-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,1 | 203,7 | 1 | 69,98 | 82,4 | 0,1 | осн | 0,1 | 1 |
| Среднее для арсенопиритов Эсэлогды- 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 0,1 | 301,5 | 134 | 475 | 457 | 1,2 | осн | 1,125 | 4,375 |
| Аpсенопиpит близ штока гpанодиоpитов-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,1 | 10 | 70 | 70 | 50 | 0,1 | осн | 1 | 15.15 |
| Аpсенопиpит Курума-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 4,4 | 120 | 84 | 388 | 145 | 1 | осн | 0,72 | 8,94 |
| Сpеднее аpсенопиpитов Наганджи-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53,75 | 0,1 | 54 | 246 | 91,75 | 49,75 | 0,1 | осн | 1,8 | 164,7 |
| Арсенопирит золото-сульфотеллуридного минерального типа-129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101,4 | 0,82 | 381,5 | 144,2 | 250,8 | 580,7 | 0,4 | осн | 0,8 | 31,5 |
| Среднее для золоторудных месторождений ЮВС-616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73,9 | 0,2 | 242 | 96,6 | 238,7 | 574,3 | 0,2 | осн |  | 67,6 |

Продолжение табл. 93

| Ti | V | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Mo | Ag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсенопирит ЮВС-652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,7 | 0,1 | 229 | 29068 | 220,7 | 462,4 | 0,18 | осн |  | 53,7 |
| Арсенопириты Сетте-Дабана. Среднее для арсенопиритов-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 4 | 109,6 | 27,8 | 17,3 | 48,8 | 1,4 | осн | 1,5 | 0,2 |
| Арсенопириты Кыллаха-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0,2 | 20 | 10 | 50 | 300 | 1 | осн | 0,5 | 20 |
| #### Отношение примесей в арсенопиритах ЮВС/СДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,19 | 0,025 | 2 | 2,5 | 12,7 | 9,5 | 0,17 | осн |  | 300,2 |
| то же, ЮВС/К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 0,5 | 11,5 | 6,9 | 4,4 | 1,5 | 0,1 | осн |  | 2,7 |
| то же, СДА/К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,15 | 20 | 5,5 | 2,78 | 0,35 | 0,16 | 1,4 | осн | 3,09 | 0,009 |
| то же, в арсенопиритах Нежданинского типа/Юрско-бриндакитского типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,88 |  | 1,2 | 0,30 | 0,02 | 0,5 |  | осн |  | 60,6 |
| то же, Нежданинский тип/Задержнинский тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,3 |  | 0,1 | 0,08 | 0,42 | 0,3 |  | осн |  | 13,1 |
| то же, Золото-сульфотеллуридный/золото-пирит-арсенопиритовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 |  | 3,7 | 2,94 | 1,1 | 1,023 |  | осн |  | 0,30 |
| то же, арсенопирит золоторудных/арсенопирит серебряных месторождений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,15 |  | 1,2 | 7,7 | 1,3 | 2,4 |  | осн |  | 2,6 |
| Арсенопирит сурьмяных месторождений-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 52 | 7 | 1122 | 1265 |  | осн |  | 7 |

| Pb | Sn | Sb | Cd | Bi | W | Mn | Au | B | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серебряные, олово-серебряные месторождения. Арсенопирит-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 19 | 56 |  | 15 |  | 1800 |  |  |  |
| Арсенопирит-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 828 | 263 | 1100 |  | 13 |  | 4400 |  |  |  |
| Арсенопирит-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15000 | 50 | 15000 |  | 100 |  | 100000 |  |  |  |
| Арсенопириты Бургали-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | 955 | 273 |  | 414 |  | 960 |  |  |  |
| Арсенопириты Кнория-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15000 | 50 | 10000 |  | 100 |  | 10000 |  |  |  |
| Примеси в рассеянном арсенопирите-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 7 | 20 | 100 |  |  | 1 |  |  |  |

Продолжение табл. 93

| Pb | Sn | Sb | Cd | Bi | W | Mn | Au | B | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее для арсенопиритов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5410 | 224 | 4408 | 100 | 128,4 |  | 19526 |  |  |  |
| Для арсенопиритов без разделения-424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1380 | 4 | 54,6 | 9,3 |  |  |  | 80000 |  |  |
| Среднее для арсенопиритов рассеянной минерализации-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204,5 | 6 | 43,025 | 0 |  |  |  | 105000 |  |  |
| В том числе жильного арсенопирита-236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3731 | 0 | 77,8 | 27,97 |  |  |  | 30000 |  |  |
| Арсенопириты Задержного месторождения додайкового этапа минерализации -23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2788 |  | 443 |  | 3,5 |  |  | 4233 |  |  |
| То же последайкового этапа минерализации -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4400 |  | 245 |  | 27,5 |  |  | 10500 |  |  |
| Среднее для всех арсенопиритов-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3433 |  | 364 |  | 20,5 |  |  | 6740 |  |  |
| Жильный арсенопирит Огонька-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155,2 |  | 125 |  |  |  |  | 2000 |  |  |
| В том числе Юра-Бриндакита-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 125 |  |  |  |  | 2000 |  |  |
| В том числе Селяха-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе В-Кенне-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 |  | 280 |  | 1 |  |  | 5000 |  |  |
| В том числе Бурхала-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 300 |  | 2 |  |  | 7000 |  |  |
| Среднее для арсенопиритов жильных-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165,64 |  | 166,02 |  | 1,5 |  |  | 4000 |  |  |
| Среднее для золото-пирит-арсенопиритового минерального типа-487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1659 |  | 195 |  | 7,3 |  |  | 30246 |  |  |
| Арсенопириты золото-сульфотеллуридного минерального типа. В т.ч. в кварцевых жилах адамеллитов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 1 |  | 146 | 5 | 10 | 80 |  |  |
| В жилах Безымянный-Чамбе-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 1 | 1 |  | 200 | 5 | 10 | 80 |  |  |
| В жилах Одержимого-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 1 | 1 |  | 1083 | 5 | 10 | 778 |  |  |

Продолжение табл. 93

| Pb | Sn |  | Sb | Cd | Bi | W | Mn | Au | B | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В жилах Тенистого-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 1 |  | 1 |  | 330,8 | 5 | 10 | 1666 |  |  |
| В жилах Смежного-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35,3 | 1 |  | 1 |  | 236,4 | 5 | 10 | 78,5 |  |  |
| В жилах Широкого-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 1 |  | 1 |  | 83,8 | 5 | 10 | 233 |  |  |
| Среднее в арсенопиритах Тенистого-Одержимого-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,5 | 1 |  | 1 |  | 346,6667 | 5 | 10 | 567,1 |  |  |
| Среднее для арсенопиритов Эсэлогды -44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220,25 | 297 |  | 162,5 |  | 397,5 | 17,5 | 30 | 1640 |  |  |
| Арсенопириты близ штока гранодиоритов-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 30 |  | 10 |  | 70 | 5 | 10 | 80 |  |  |
| Арсенопириты Курума-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1 |  | 38 |  | 366 | 445 | 187 | 200 |  |  |
| Среднее арсенопиритов Наганджи-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,5 | 6,67 |  | 30,75 |  | 158,6667 | 50 | 400 | 86750 |  |  |
| Среднее арсенопиритов золото-сульфотеллуридного минерального типа-129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 56 |  | 42 | 0 | 456 | 88 | 108 | 33956 |  |  |
| Среднее для золоторудных месторождений ЮВС-616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1064 |  |  | 118 |  | 232 |  |  | 32101 |  |  |
| Среднее для золоторудных месторождений ЮВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2513,252 |  |  | 1548,361 |  | 197,4019 |  |  | 21400,95 |  |  |
| Арсенопириты Сетте-Дабана-35 (минерализованные дайки диабазов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143,6 | 1,09 |  | 131,8 |  |  |  | 176,5 | 14518 | 9,8 | 29,5 |
| Арсенопирит Кыллаха-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 |  |  |  |  |  |  | 4400 | 139,5 |  |  |
| Отношение примесей в арсенопиритах ЮВС/К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,50175 |  |  | 11,7478 |  |  |  |  | 1,474098 |  |  |
| То же в арсенопиритах СДА/К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,675501 |  |  |  |  |  |  |  | 153,4118 |  |  |
| СДА/К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,095733 |  |  |  |  |  |  | 0,040114 | 104,0717 |  |  |
| Нежданинский/Юрско-Бриндакитский тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,331321 |  |  | 0,328876 |  | 0 |  |  | 20 |  |  |

Окончание табл. 93

| Pb | Sn | Sb | Cd | Bi | W | Mn | Au | B | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нежданинское/Задержное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,401981 |  | 0,15 |  | 0 |  |  | 11,86944 |  |  |
| Золото-сульфотеллуридный/золото-пирит-арсенопиритовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,283235 |  | 0,215738 |  | 62,24621 |  |  | 1,122642 |  |  |
| Арсенопирит золоторудных/арсенопирит серебряных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,196814 |  | 0,026872 |  | 1,806096 |  |  |  |  |  |
| Арсенопирит сурьмяных месторождений-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2356 | 918 | 5044 |  | 167 | 5 | 69 |  |  |  |

Таблица 94

Примеси в пиритах изверженных пород Южного Верхоянья, г/т

| Ti | V | Co | Ni | Cu | Zn | As | Ga | Mo | Ag | Pb | Sn | Cr | Sb | Mn | Au | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3-диабазы Светлого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 7 | 256 | 27 | 172 | 275 | 147 | 2 | 0,47 | 2,25 | 542 |  |  |  |  | 58,4 |  |
| К2- лампрофилы Жара-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85 | 10 | 35 | 85 | 400 |  |  | 4 | 350 |  |  |  |  | 2000 |  |
| Дайки диабазов,D3-C1 Пириты дайки Лидер-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607 | 5,7 | 101,8 | 35,7 | 168 | 104 | 5392 | 1,6 | 0,9 | 0,725 | 30 | 0,9 | 4,1 | 22,3 | 167 | 1480 |  |
| Пириты диабазов D3-C1 р.Л.Натали-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 2,6 | 76,1 | 40 | 317 | 334 | 4988 | 1,56 | 1,15 | 0,625 | 68 | 1,3 | 3,7 | 43,3 | 167 | 17720 | 23,3 |
| Пириты из жил адамеллитов К1-2 Дыбинского массива-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,7 |  | 193 | 150 | 3166 |  | 0,7 | 1133 | 27,6 |  | 66,6 |  | 200 |  |  |

Так, средняя примесная емкость пиритов, арсенопиритов, галенитов по структурам, по типам рудных месторождений изменяется следующим образом (таблица 95). При этом закономерность заключается в том, что для одних и тех же минералов, но сформировавшихся в более древних структурах, вмещающих породах, микропримесная емкость остается в большинстве случаев меньше, чем те же минералы, но образовавшиеся в более молодых структурах и в отложениях более молодого возраста. В случае формирования минерализации в структурах тектоно-магматической активизации, а также в полистадийных проявлениях примесная емкость минералов остается всегда более высокой по отношению к одностадийным проявлениям минерализации.

В ряду стадийности минералообразования более ранние минералы отличаются от более поздних меньшей примесной емкостью. Например, догранитоидный кварц  в пределах золото-редкометалльной минерализации содержит примесей от 100 до 250 г/т; кварц гранитоидов - от 250 до 880 г/т в зависимости от его положения в той или иной части разреза и состава; кварц золоторедкометальной минерализации содержит примесей от 550 до 950 г/т. Послерудный кварц отличается самым низким содержанием примесей (от 50 до 150 г/т).

В последовательном ряду минералообразования:

полевой шпат (100-150 г/т) – кварц ( 150-800г/т) – мусковит-серицит (200-1050 г/т) примесная емкость возрастает по направлению к позднему серициту-мусковиту.

В последовательной смене минерализации от доломитов к мангансидеритам и паранкеритам примесная емкость возрастает. Она остается минимальной для самых поздних кальцитов.

В условиях последовательного отложения рудной минерализации от более ранней к более поздней примесная емкость возрастает от пирита к арсенопириту, галениту, халькопириту, сфалериту, блеклым рудам, сульфоантимонидам.

В ряду смены минерализации от более ранней золотой к более поздней серебряной примесная емкость минералов возрастает  в серебряной по отношению к золотой минерализации, а также в ряду от висмуто-теллуридной через ртутную к свинцовой. В этом ряду закономерно ведет себя пробность золота, убывая от собственно золото-оксидной (золото-квар-цевой) до золото-оксидно-сульфидной (золото-кварцевой малосульфидной), от золото-кварцевой до золото-пирит-гале-нитовой, золото-киноварной, золото-сульфотеллуридной. Статистический анализ пробности золота по авторским данным по территории Южного Верхоянья и с привлечением опубликованных результатов по другим регионам мира показывает, что пробность золота падает в геохимическом ряду ассоциантов с золотом в геохимических типах золоторудной минерализации:

Аu << Pb<<Hg<<Bi,

изменяясь, соответственно в среднем от 1000 (  в собственно золотых), до 960 (в золото-свинцовых), 900 (золото-ртутных), 860 (золото-висмутовых)  промилле. Выявленная закономерность хорошо согласуется с периодическим законом расположения атомов химических элементов в 9 ряду шестого периода.

В подавляющем большинстве случаев повышение пробности золота наблюдается в  ряду ассоциантов с золотом в геохимических типах золоторудной минерализации:

Au-As  Au-Sb  Au-Bi,

соответственно в среднем от 800-820, до 820-840 и 840-860 промилле. То есть, соответствует периодическому закону расположения атомов химических элементов в пятой группе правой подгруппе. Исключение из этого правила составляет высокая пробность золота в некоторых золото-сурьмяных месторождениях Якутии, которая объясняется многими  исследователями механизмом регенерации золота. При отсутствии таковой ряд повышения пробности золота согласуется с вышеописанной закономерностью.

Пробность золота падает также в ряду геохимических ассоциантов:

Au-Cu  Au-Zn  Au-As,

согласуясь с той же выявленной  закономерностью, которая соответствует правилу периодичности в зональном характере распределения элементов в пространственно-временных связях.

В ряду оловянная - олово-серебряная - серебряная минерализация примесная емкость возрастает в сквозных минералах по направлению от оловорудной к олово-серебряной и серебряной, от собственно оловянной к олово-сульфидной.

Наиболее вскрытая часть рудной минерализации всегда содержит меньше примесей в сквозных минералах, чем менее вскрытая, а корреляционные связи элементов-примесей в сквозных минералах возрастают в направлени от более вскрытых к менее вскрытым (Кокин, 1979, 1980, 1990). Например, в ряду зональности от собственно вольфрамитово-шеелитовой минерализации (300-600 г/т) к более поздней и располагающейся структурно и гипсометрически выше золото-висмут-теллур-вольфрамовой минерализации шеелиты и вольфрамиты содержат примесей больше (500-850 г/т) в более поздней и в менее вскрытой минерализации.

В ряду месторождений от молибденовых к  вольфрамовым, золото-редкометалльным, олово-сульфидным, олово-се-ребряным в составе пирротинов примесная емкость повышается от 200 г/т в молибденовых, к 300-500 вольфрамовых, до 2300 г/т золото-редкометалльных, до 10000 г/т в олово-серебряных.

При прочих равных геолого-структурных условиях формирования минерализации в  крупнообъемных по отношению к малообъемным месторождениям в сквозных минералах всегда выше примесная  емкость. Это прекрасно согласуется с данными Н.И.Сафронова о максимальности энергии рудообразования в большеобъемных по отношению к малообъемным месторождениям.

Исследование  микропримесной емкости сквозных минералов позволило также установить, что пириты основных пород позднего рифея КП содержат меньше примесей в однотипных породах позднедевон-раннекарбонового возраста.  Основные породы юрского возраста в ЮВС отличаются не только большим разнообразием примесного состава пиритов, но и большей микропримесной емкостью.

Таблица 95

##### Примесная емкость некоторых сквозных минералов Южного Верхоянья

| Примесная емкость минерала,г/т | Положение минералов |
| --- | --- |
| Пириты |  |
| 2197 | Золото-пирит-арсенопиритовый минеральный тип, ЗРМ полистадийных месторождений |
| 3370 | То же, но жильные пириты |
| 2623 | Среднее для всех полистадийных без разделения на ЗРМ и жильные |
| 9011 | Золото-сульфотеллуридный минеральный тип |
| 9719 | СДА,пириты ЗРМ в золотоносных дайках диабазов |
| 9264 | То же, но в жильных пиритах |
| 9412 | То же в среднем без разделения на пириты ЗРМ и жильные |
| 7966 | КП, золото-блеклорудный минеральный тип |
| 9223 | Пириты серебряных, серебросодержащих месторождений ЮВС |

Окончание табл. 95

| Примесная емкость минерала,г/т | Положение минералов |
| --- | --- |
| 16013 | Пириты сурьмяных месторождений |
| 7419 | Пириты золоторудных месторождений в среднем без разделения на типы месторождений (ЗРМ) в Южном Верхоянье |
| 4691 | То же, но для жильных пиритов |
| 6065 | Без разделения в пиритах золоторудных месторождений в Южном Верхоянье |
| 2509 | Пирит стратифицированной коры Южного Верхоянья |
| 4964 | Пириты из гранодиоритов К1-2 Дыбинского массива, с которым пространственно связана золото-сульфотеллу-ридная минерализация в ЮВС |
| 971 | Лампрофиры К2 в ЮВС |
| 6644 | Минерализованные дайки диабазов (фланги золоторудной минерализации в дайках) D3- С1 СДА |
| 3404 | Пирит диабазов юры в ЮВС (средняя - поздняя юра). |
| 2356 | Пирит из неминерализованных даек диабазов D3- С1 СДА |
| 1638 | Пирит из диабазов R3 в КП |
| Арсенопириты |  |
| 2794 | Арсенопирит из ЗРМ среди серебряных и олово-серебряных месторождений |
| 10970 | То же, но жильный арсенопирит |
| 2988 | Арсенопириты золото-пирит-арсенопиритового минерального типа |
| 2664 | Арсенопирит золото-сульфотеллуридных месторождений |
| 2740 | В среднем в арсенопиритах из всех золоторудных месторождений ЮВС |
| 1039 | В арсенопиритах золоторудных проявлений Сетте-Дабана из минерализованных даек к диабазов |
| 2600 | Арсенопирит золоторуднного проявления КП |
| Галениты |  |
| 14565 | Галенит серебряных и серебросодержащих месторождений ЮВС |
| 12578 | Галенит олово-серебряных месторождений ЮВС |
| 7480 | Галенит золото-пирит-арсенопиритового минерального типа в полистадийных месторождениях и проявлениях |
| 3864 | То же, но в пластовых жилах |
| 7498 | Галенит флангов золото-сульфотеллуридного минерального типа |
| 5287 | Галенит из стратифицированной германий-свинцово-цинковой минерализации венда в СДА и КП |
| 3008 | Галенит из германий свинцово-цинковой минерализации рифея |

Рис. 14. Зависимость между значениями средней величины микропримесной емкости (Pi) и суммой корреляционных связей (Ri) примесей в кварце рудных месторождений Южного Верхоянья: Au-Sb – золото-сурьмяных, Au-Bi – золото-редкометалльных , Au-As – золото-мышьяковых, Sb – сурьмяных, Mo – молибденовых, W – вольфрамовых, Pb-Zn-Ge – германий-свинцово-цинковых в КП, Pb-Zn-Ag - серебро-свинцово-цинковых в ЮВС, Sn-Ag-Pb-Zn – олово-серебро-свинцово-цинковых в Приохотской (перивулканической) зоне ЮВС,  В кварце складчатых структур: Кыллахского поднятия (КП), Сетте-Дабанского антиклинория (СДА), Южно-Верхоянского синклинория (ЮВС).

Таблица 96

Фоновая микропримесная емкость в сквозных минералах складчатых                 структур за пределами рудных полей и месторождений (точки минерализации)

| Минерал | Кыллахское поднятие | Сетте-Дабанский антиклинорий | Южно-Верхоянский синклинорий |
| --- | --- | --- | --- |
| Кварц (511) | 80,646,2 | 211,414,1 | 330,041 |
| Кальцит + доломит (438) | 101,416,9 | 98862,4 | 102088 |
| Пирит (894) | 198,77,6 | 612,5151,0 | 121194 |
| Сфалерит (107) | 2204130 | 2395194 | 3431212 |
| Галенит (204) | 118949 | 120188 | 6780111 |

В ряду базальты - диабазы - диориты - гранодиориты- граниты примесная емкость пиритов изверженных пород возрастает и для синклинория составляет в гранодиоритах 4000-7000 г/т, достигая в гранитах иногда 9079 г/т.

Подводя итог сказанному, можно добавить, что комплексный анализ примесного состава сквозных минералов в структурах Южного Верхоянья показывает возрастание не только примесной емкости минералов от ранних к более поздним, от масштабных, малообъемных к масштабным рудным объектам, но и возрастание разнообразия примесей минералов, увеличение доли существенно сиалических по отношению к фемическим элементам.

Особенно отчетливо проявлена закономерность в изменении примесного состава золота. Его средняя пробность падает в направлении от месторождений (коренного и россыпного золота) КП, к СДА и ЮВС, изменяясь от 960 в рифейских вмещающих толщах, до 860-820 в кембрий-ордовикских, 820-800 - пермо-триасовых и до 600 промилле в вулканогенно-осадочных толщах мела. Всплески высокопробного золота в терригенном верхоянском комплексе связаны с регенерацией золота из более древних в более молодые толщи на участках тектоно-магматической активизации складчатых структур, где отмечаются аномальные рудные изотопы  свинцов Б-типа (Войткевич, Кокин, 1979; Кокин, 1990).

Помимо поперечной зональности в примесном составе минералов отмечается осевая зональность в складчатых структурах. В СДА, ЮВС в направлении с юга на север возрастает не только примесная емкость минералов, но и увеличивается разнообразие примесей в составе сквозных минералов (Кокин, 1984, 1990). Это сообразуется и преимущественно  с северным склонением минерализации в минерагенических зонах.

Исследование микропримесной емкости минералов (суммарного количества примесей) и корреляционных парных связей элементов (в форме алгебраической  суммы корреляционных связей ) показало, что между микропримесной емкостью минералов  и величиной результирующего значения вектора корреляционных связей устанавливается важная зависимость в минералах различных типов месторождений, являющаяся следствием минералогической и геохимической зональности (рис.14). Так, микропримесная емкость минералов возрастает в ряду оксиды - сульфиды от ранних к более поздним минералам,  от более высокотемпературных к низкотемпературным, коррелируя с результирующим вектором корреляционных пар каждого элемента с каждым, установленных в составе примесей минералов. Другими словами, количественная закономерность примесей в минералах отражается в качественных корреляционных связях пар элементов, выраженных в форме результирующего вектора корреляционных связей. В некоторых случаях эта зависимость почти пропорциональная, что открывает возможность прогнозирования относительной степени вскрытия минерализации с использованием этих параметров примесей в минералах различных структурных гипсометрических уровней (Кокин, 1978, 1980, 1983–1985). Суммарный вектор корреляционной связи рудогенных элементов для подавляющего большинства рудогенных элементов в большинстве рудных месторождений направлен от нижних структурно-гипсометрических уровней к верхним в условиях прямой минералогической и геохимической зональности. В случае обратной зональности вектор меняет свою направленность на противоположную и зависит не только (и не столько) от физико-химических условий рудоотложения, сколько от геологических условий формирования структуры рудного или геохимического поля.

Важнейшим следствием выявленной закономерности является то, что количество генетической информации (на уровне примесей, в частности пробности золота, на уровне закономерного изменения примесной емкости минералов, корреляционных связей и т.д.), содержащейся в минеральном виде, увеличивается в направлении от простых к сложным минеральным видам, от ранних к поздним стадиям, от высших к низшим кристалломорфологическим структурам (сингониям). Это очень хорошо согласуется с фактами усложнения генетической информации в одной клетке в ходе эволюции живого вещества  в направлении от бактерий к плесневым грибкам и далее вплоть до высших животных и растений.

Примесный состав вмещающих минерализацию горных пород может наследоваться  вновь формирующимися сквозными  минеральными видами, которые могут  отражать существо металлогенической (геохимической) специализации складчатых структур, геологических формаций, комплексов, пород. Чем ниже уровень организации геологических тел, в которых локализуется минерализация, тем четче выкристаллизовывается этот механизм наследственных примесных признаков у минералов, которые могут быть выявлены на основе системного анализа региональных минеральных кларков.